## Slide 1
迪奈美Ultradynamic工业润滑油
与其他国际品牌空压机润滑油兼容对照表

## Slide 2: UltraLube-46跟其他品牌油品的对比表
相关参数 | 迪奈美 UltraLube46 | 壳牌 Shell corena s46
成分 | 抗氧化空压机合成油 | Ⅱ类加氢矿物油
颜色 目测 | 清澈透明 | 清澈透明
运动粘度 @40℃，cSt | 47.76 | 46.12
@100℃，cSt | 7.12 | 6.85
粘度指数 | 112 | 104
闪点℃ | 232 | 230
倾点（流动点）℃ | -39 | -30
抗乳化 mins | 5分钟 | 15分钟
铜腐蚀 | 1b | 1b
抗锈测试 | 无锈 | 无锈
酸值 mgKOH/g | 0.01 | 0.04
抗氧化时间 mins | 1372 | 874
换油周期 h | 5000~6000小时 | 3000~4000小时
包装 | 200L/桶 | 200L/桶
市场统一指导价（桶） | ￥5,800.00 | ￥6,200.00
矿物油系列： 迪奈美UltraLube由深度氢化处理的基础油和复合了多种优质添加剂精炼制成，很好的高温稳定性，非常强的抗乳化性和极好的抗磨特性

## Slide 3
相关参数 | 迪奈美 UltraLube46 | 美孚 Rarus 425
成分 | 抗氧化空压机合成油 | Ⅱ类加氢矿物油
颜色 目测 | 清澈透明 | 清澈透明
运动粘度 @40℃，cSt | 47.76 | 46
@100℃，cSt | 7.12 | 6.9
粘度指数 | 112 | 105
闪点℃ | 232 | 238
倾点（流动点）℃ | -39 | -27
抗乳化 mins | 5分钟 | 15分钟
铜腐蚀 | 1b | 1b
抗锈测试 | 无锈 | 无锈
酸值 mgKOH/g | 0.01 | 0.07
抗氧化时间 mins | 1372 | 903
换油周期 h | 5000~6000小时 | 3000~4000小时
包装 | 200L/桶 | 200L/桶
市场指导价（桶） | ￥5,800.00 | ￥6,500.00

## Slide 4
相关参数 | 迪奈美 UltraLube46 | 道达尔 DACNIS VS 46
成分 | Ⅱ类加氢矿物油 | Ⅱ类加氢矿物油
颜色 目测 | 清澈透明 | 清澈透明
运动粘度 @40℃，cSt | 47.76 | 46.5
@100℃，cSt | 7.12 | 6.91
粘度指数 | 112 | 105
闪点℃ | 232 | 236
倾点（流动点）℃ | -39 | -30
抗乳化 mins | 5分钟 | 15分钟
铜腐蚀 | 1b | 1b
抗锈测试 | 无锈 | 无锈
酸值 mgKOH/g | 0.01 | 0.05
抗氧化时间 mins | 1372 | 816
换油周期 h | 5000~6000小时 | 3000~4000小时
包装 | 200L/桶 | 200L/桶
市场统一指导价（桶） | ￥5,800.00 | ￥6,200.00

## Slide 5
相关参数 | 迪奈美 UltraLube46 | 昆仑 L-DAH46
成分 | 抗氧化空压机合成油 | Ⅰ类矿物油
颜色 目测 | 清澈透明 | 清澈透明
运动粘度 @40℃，cSt | 47.76 | 47.6
@100℃，cSt | 7.12 | 7.49
粘度指数 | 112 | 112
闪点℃ | 232 | 238
倾点（流动点）℃ | -39 | -15
抗乳化 mins | 5分钟 | 14分钟
铜腐蚀 | 1b | 1b
抗锈测试 | 无锈 | 无锈
酸值 mgKOH/g | 0.01 | 0.1
抗氧化时间 mins | 1372 | 603
换油周期 h | 5000~6000小时 | 2000-3000小时
包装 | 200L/桶 | 200L/桶
市场统一指导价（桶） | ￥5,800.00 | ￥6,300.00

## Slide 6
相关参数 | 迪奈美 UltraLube46 | 长城 L-DAH46
成分 | Ⅱ类加氢矿物油 | Ⅰ类矿物油
颜色 目测 | 清澈透明 | 清澈透明
运动粘度 @40℃，cSt | 47.76 | 45.5
@100℃，cSt | 7.12 | 7.18
粘度指数 | 108 | 109
闪点℃ | 232 | 227
倾点（流动点）℃ | -31 | -15
抗乳化 mins | 10 | 15
铜腐蚀 | 1b | 1b
抗锈测试 | 无锈 | 无锈
酸值 mgKOH/g | 0.04 | 0.06
抗氧化时间 mins | 1072 | 547
换油周期 h | 4000 | 2000-3000
包装 | 200L/桶 | 200L/桶

## Slide 7: 空压机润滑油SH 系列润滑油 O.E.M阿特拉斯的Duty-Fluid
Date: NOV 27 2009 Air compressor lubricant
Ultradynamic SH系列润滑油是由高品质的聚a-烯烃基础液和性能优异的添加剂组成
。被推荐用于螺杆式压缩机，离心式压缩机和往复式压缩机，并且提供了许多一般润滑
油不具有的优势，甚至超过其他品牌的合成润滑油。考虑油品与材料的兼容性是很必要
的。SH系列润滑油具有低倾点，高粘度和出色的抗乳化等特性。
SH系列产品优势:
出众的抗氧化稳定性
出众的高温稳定性，使润滑油在高温下不容易被氧化
更好的抗摩擦性，大约降低了20%的摩擦系数
出众的低温流动特性
更好的反乳化性，有效防止酸性物质的形成，从而延长润滑油的换油周期
出众的低挥发性，可以减少润滑油的消耗。

## Slide 8: 与其他品牌润滑油的物理特性比较
Date: NOV 16 2007 Air compressor lubricant
PRODUCTS 产品 | Ultradynamic SH-46 | QUINCY Quin Syn Plus | GD AEON9000SP
粘度 @40°C, cSt | 43.0 | 43.16 | 44.27
@100°C,cSt | 7.20 | 7.32 | 7.4
粘度指数 | 130 | 124 | 120
颜色 | 水白色 | 水白色 | 水白色
四球抗摩擦系数，越低越好 | 0.42 | 0.71 | 0.68
抗氧化性时间，越长越好 mins | 2624 | 1694 | 1442
TAN总酸值，越高越好 | 0.25 | 0.11 | 0.16
铜腐蚀测试 | 通过 | 通过 | 通过
抗锈测试 | 通过 | 通过 | 通过
抗泡沫测试 |  |  | 
第一阶段 at 70℉ | 0/0 | 440/10 | 270/0
第二阶段 at 200℉ | 0/0 | 30/0 | 20/0
第三阶段 at 70℉ | 0/0 | 455/0 | 280/0
闪点 ℉(℃) | 515(268) | 515(268) | 495(257)
燃点 ℉(℃) | 580(304) | 555(290) | 555(290)
倾点 ℉(℃) | -44(-42) | -44(-42) | -50(-45)
抗乳化性 油/水分离时间，越快快好 | 40/40/0 10 mins | 41/39/0 10 mins | 40/40/0 30 mins

## Slide 9: SH系列产品OEM对应表
Date: NOV 16 2007 Air compressor lubricant
Ultradynamic润滑油 | 对应品牌压缩机润滑油 |  | 备注
Ultradynamic SH-46 | 合 成 润 滑 油 | Atlas.Copoco的螺杆机 Duty Fluid | 可直接添加、混合使用；如TAN检测原润滑油已经被氧化，建议使用Varnasolv清洗后再添加使用。
 |  | Gardner-Denver 的螺杆机AEON 9000SP | 
 |  | Quincy 的螺杆机 Quin-Syn Plus | 
 |  | Kaeser的螺杆机 Sigma S-460 | 
Ultradynamic SH-46 | 合成油 | Ingersoll-Rand的螺杆机 Ultra Coolant | 不可直接添加、混合使用；必须使用Varnasolv清洗，排放干净后方可加入我们的SH-46。
 |  | Sullair的螺杆机 Sullube 32 | 

## Slide 10
润滑油的兼容性
SH系列润滑油属于全合成烃类润滑油，又称为PAO。
可以与矿物油，合成烃类润滑油（如：加登丹佛，昆西，恺撒的8000小时合成润滑油）混合、添加使用；
不可与合成醇类润滑油（如：英格索兰的超冷，寿力的32油）混合、添加使用。
换油周期：由美国原材料检测协会（ASTM）测试SH系列润滑油的抗氧化时间为2624分钟，因此当排气温度低于95℃，换油周期可达到10000小时。
主要使用客户：国内品牌压缩机制造商和Atlas Copoco, Gardner-Denver, Quincy, Kaeser等国际品牌压缩机
包装和产地：5加仑；55加仑2种包装，美国原装进口产品。
Date: NOV 16 2007 Air compressor lubricant

## Slide 11: 空压机润滑油Supra-32 系列 O.E.M寿力的SULLUBE 32，英格索兰的离心机润滑油Techtrol Gold.
Date: NOV 27 2009 Air compressor lubricant
Ultradynamic Supra-32®用来解决传统的螺杆式空压机冷却剂退化和沉积物形成的特
殊问题。聚乙二醇/酯混合物在抗氧化领域和沉积物的形成方面已有出众的表现。
Supra 32不会产生油泥、积炭的现象，并减少油品的频繁更换。
Supra 32不可与矿物油和以碳氢化合物为基础液的润滑油兼容。
Supra-32系列产品优势
优越的低温流动性
优越的低挥发性，可以减少润滑油的消耗
不会产生油泥积碳，减少油品的频繁更换
优越的摩擦传导率，有效降低运行温度
出色的水解稳定性，有效防止酸性物质形成，从而延长润滑油的换油周期
在额外压缩的重负荷下，具有出色的抗阻性将不会产生剪切应力
更好的能源效率

## Slide 12: 与其他品牌润滑油的物理特性比较
Date: NOV 16 2007 Air compressor lubricant
PRODUCTS 产品 | Ultradynamic Supra-32 | SULLAIR Sullube 32
粘度 @40°C, cSt | 37.7 | 38.6
@100°C,cSt | 7.22 | 7.36
粘度指数 | 159 | 159
颜色 | 浅绿色 | 浅绿色
四球抗摩擦系数，越低越好 | 0.53 | 0.68
抗氧化性时间，越长越好 mins | 1830 | 1100
TAN总酸值，越高越好 | 0.28 | 0.28
铜腐蚀测试 | 通过 | 通过
抗锈测试 | 通过 | 通过
抗泡沫测试 |  | 
第一阶段 at 70℉ | 0/0 | 0/0
第二阶段 at 200℉ | 0/0 | 0/0
第三阶段 at 70℉ | 0/0 | 0/0
闪点 ℉(℃) | 480(249) | 510(265)
燃点 ℉(℃) | 505(262) | 505(262)
倾点 ℉(℃) | -54(-48) | -59(-51)
抗乳化性 油/水分离时间，越快快好 | 40/40/0 10 mins | 40/40/0 10 mins

## Slide 13: Supra-32系列产品OEM对应表
Date: NOV 16 2007 Air compressor lubricant
Ultradynamic润滑油 | 对应品牌压缩机润滑油 |  | 备注
Ultradynamic Supra-32 | 合 成 润 滑 油 | Sullair的螺杆机 Sullube 32 | 可直接添加、混合使用；如TAN检测原润滑油已经被氧化，建议使用Varnasolv清洗后再添加使用。
 |  | Ingersoll-Rand 的离心机Techtrol Gold | 可直接添加、混合使用；如TAN检测原润滑油已经被氧化，建议使用Varnasolv清洗后再添加使用。
Ultradynamic Supra-32 | 合 成 润 滑 油 | Atlas.Copoco的螺杆机 Duty Fluid | 不可直接添加、混合使用；必须使用Varnasolv清洗，排放干净后方可加入我们的Supra-32。
 |  | Gardner-Denver 的螺杆机 AEON 9000SP | 
 |  | Quincy 的螺杆机 Quin-Syn Plus | 
 |  | Kaeser的螺杆机 Sigma S-460 | 
 | 其他品牌矿物油 |  | 

## Slide 14
润滑油的兼容性:
Supra-32系列润滑油属于全合成醇类润滑油，又称为醚-二醇类润滑油。
可与合成醇类润滑油（如：寿力的32#油Sullube 32）混合、添加使用。
不可以与矿物油，合成烃类润滑油（如：加登丹佛，昆西，恺撒的8000小时合成润滑油）混合、添加使用；
换油周期：当排气温度在105℃以下的操作下，换油周期建议为8000小时。
主要使用客户：寿力的螺杆机、英格索兰的离心机以及其他国际品牌压缩机
包装和产地：5加仑；55加仑2种包装，美国原装进口产品。
Date: NOV 16 2007 Air compressor lubricant